Технический Паспорт

| Волокно/Yarn | W-образное волокно YUN160H1VO, 100% полиэтилен, монофилоаментная нить / 100% PE Monofilament yarn |
| --- | --- |
| Дтекс/Dtex | 16000/8 Дтекс; 16000/8 Dtex |
| Цвет/Color | Темный зеленый оливный зелёный цвет /Field Green and Olive Green |
| Высота ворса /Pile height | 40mm |
| Общая толщина конструкции Total height | 42mm |
| Толщина нитей/Pile thickness | 310 micron |
| Мера/Gauge | Методом тафтинга, класс 5/8”, прямая строчка |
| Стежки на 1 метр/ Stitches | 120 ±5% stitches/meter |
| Количество пучков на м2 Density | 7560 stitches/ m2 (±5%) |
| Устойчивость окраски | Шкала синего (1-8)>7 |
| УФ-устойчивость/ Anti-UV | Тестирование W.O.M 8,000 часов |
| Вес ворса/Yarn weight | 1160г/м2 (±5% ); 1160 g / m2 (±5%) |
| Первичная основа / Primary backing | Тройная, 100% полипропиленовая ткань cо ажурной тканой, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, черная, 288 гр/м2; СPP+ Leno net, 288 g / m2 (±5%), black color, three layers |
| Вторичная основа /Coating | Латексный компаунд на стирол-бутадеиновой основе (SBR), с дренажными отверстиями, 1100г/м2 (±5% ); DOW SBR LATEX, 1100g/ m2 (±5%) |
| Общий вес/Total weight | 2548г/м2 (±5% ); 2548 g / m2 (±5%) |
| Водопроницаемость / Turf drainage | 60литров/м2/мин; 60L/minute/ m2 |
| Первая часть/Part One | Зелёная трава/ green colour grass |
| Длина рулона/ Roll length | В соответствии с монтажным планом / In accordance with the installation plan |
| Ширина рулона/ Roll width | 400 см± 2 см ; 200± 2 см; 3.85см± 2 см; 500± 2 см |